Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2026/16)

MADDE 1- 22/4/2020 tarihli ve 31107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bal üretiminde kullanılmak üzere piyasaya arz edilecek temel petek Ek-3’te belirtilen özelliklere uygun olmak zorundadır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Temel petek üreten gıda işletmeleri bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Bu Tebliğe uygun olmayan temel peteklerin, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihin bir yıl sonrasından itibaren piyasada bulundurulması yasaktır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

“Ek-3

Bal üretiminde kullanılmak üzere piyasaya arz edilecek temel peteğin özellikleri

| Erime aralığı (°C) | 61-65 |
| --- | --- |
| Özgül ağırlık aralığı (g/cm3) | 0,950-0,960 |
| Çözünürlük | Suda çözünmez. Alkolde eser miktarda çözünür. Kloroform ve eterde çok çözünür. |
| Asit değeri aralığı (mg KOH/g) | 17-24 |
| Ester sayısı aralığı (mg KOH/g) | 70-90 |
| Sabunlaşma sayısı aralığı (mg KOH/g) | 87-104 |
| Peroksit değeri (mM H2O2/kg, en fazla) | 5 |
| Gliserol ve diğer polioller (gliserol cinsinden en fazla %) | 0,5 |
| Serezin, parafinler ve bazı diğer mumlar | Numunenin 3,0 gramı 100 mL’lik yuvarlak dipli cam balon içerisine konur, %4’lük (ağırlık/hacim) aldehitsiz etanol içindeki potasyum hidroksit çözeltisinden 30 mL ilave edilir ve 2 saat boyunca geri soğutucu altında yavaşça kaynatılır. Geri soğutucu çıkarılır ve hemen bir termometre yerleştirilir. Cam balon 80 °C’deki suyun içine yerleştirilir ve çözelti sürekli dairesel çevirip karıştırarak soğumaya bırakılır. Sıcaklık 65 °C’ye ulaşana dek çözelti bulanık olsa bile, çökelti oluşmaz. |
| Katı yağlar, Japon mumu, reçine ve sabunlar | Numunenin 1 gramı 30 dakika süreyle 35 mL 1’e 7’lik sodyum hidroksit çözeltisi ile arada bir su ekleyip hacim muhafaza edilerek kaynatılır ve karışım soğutulur. Mum kısım ayrılır ve sıvı berrak kalır. Soğuk karışım süzülür ve filtrat, hidroklorik asit ile asitlendirilir. Çökelti oluşmaz. |
| Parafin, stearin/stearik asit ve bunların dışındaki diğer benzeri yabancı maddeler | Parafin için; GC-MS, (HT)GC-FID, FTIR-ATR, stearin/stearik asit için; (HT)GC-FID/GC-FID (MS), FTIR-ATR, diğerleri için; GC-MS, (HT)GC-FID/GC-FID (MS), FTIR-ATR kromotografik veya spektroskopik metotlardan biri veya birkaçı kullanılarak ve bu metotlar için tespit limitinin (LOD) parafin için %5, stearin/stearik asit için %1,5 ve diğerleri için %5 olarak geçerli kılınması şartıyla numunede bu maddeler tespit edilmemelidir. |
| GC: Gaz kromotokrafisi MS: Kütle spektrometresi HT: Yüksek sıcaklıklı FID: Alev iyonizasyon dedektörü FTIR: Fourier dönüşümlü kızılötesi ATR: Azaltılmış toplam yansıma |  |

“